附件5

农村危房改造D级除险加固房屋

技术方案

　　
一、基础
采用240㎜宽红砖基础，高120㎜，基础埋置深度200㎜，M10水泥砂浆砌砖，基础外侧做厚300㎜，宽500㎜混砂防冻处理，在防冻混砂上做500㎜宽，80㎜厚C20细石混凝土散水。

二、外墙墙体

将原有土墙外墙挂线削平，贴砌120㎜红砖，M10水泥砂浆砌筑，每砌500㎜高设2根ф6通长拉筋，遇到门窗洞口断开，四转角处垂直方向增设2根ф6间距500㎜长度2000㎜转角筋。外墙土墙外侧沿水平和竖直间距500㎜设木楔，钉300㎜长直径70㎜防腐木楔嵌入土墙和砖墙内共300㎜，外部与砖墙有效连接。垂直及水平间距每砌500㎜设点式240墙拉结。120㎜墙体砌至檐口时变为240㎜*180㎜圈梁，包住原有土墙120㎜。用发泡胶封面，外做铁皮包檐，240墙封山，脊高1.2米。

三、外墙装饰
前墙（正面）用1:2.5水泥砂浆抹面，刷外墙防水涂料。其余三面墙用1:2水泥砂浆抹300㎜勒角，用1:1水泥砂浆勾缝。

四、门窗
房屋外门为成品防盗门，内门为成品铁质玻璃门或木质门、房屋窗户为成品双玻塑钢窗。门窗质量和使用寿命符合要求，有相应的检验报告和产品合格证书。
五、室内

拆除门窗洞口处进行零星抹灰处理。

六、屋顶

采用树脂瓦安装，具体为：

　　（一）屋顶瓦（主瓦）每平方米不低于45.00元，脊瓦每个不低于30.00元，封堵每个不低于8.00元，瓦扣含钉每个不低于0.50元，滴水檐每个不低于12.00元。

　　（二）屋顶安装树脂瓦，外观表面平整，厚度均匀，无裂纹、裂口、破孔、烧焦、气泡、明显麻点、异色点。加热后无气泡、无裂纹。树脂瓦厚度3㎜，保证15年不损坏、不褪色，无质量问题。树脂瓦的密度、弯曲强度、弯曲弹性模量、拉伸屈服应力、拉伸断裂标称应变、耐冻融（循环10次）、加热后尺寸变化率、简支梁无缺口冲击强度、抗风压性能、耐环境应力开裂、承载性能、变形性能、线膨胀系数、导热系数等满足规范标准要求。

（三）木屋架，高度1.2米，原木直径150㎜（小头直径不小于70㎜），每3米一榀架。

（四）木檩条，檩条规格60*90㎜，檩条间距680㎜。

七、室内吊棚

PVC塑料扣板棚吊顶。

八、室内涂料

普通涂料。

　　

